《纺丝级颜料红202》“浙江制造”标准

编制说明

温州金源新材料科技有限公司

二0二一年八月

《纺丝级颜料红》

“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

纺丝级颜料红202是专用于塑料仿丝着色的喹吖啶酮红202，属于喹吖啶酮高性能有机颜料之一，是目前高性能有机颜料中应用最广，需求量最大的产品之一。该类颜料具有优良的耐光性、耐气候性、耐酸碱性、耐溶剂性、耐迁移性、耐热性、耐渗水性、耐翘曲变形性、着色力强等特点，广泛应用于油墨印刷、涂料、塑料和橡胶等工业领域。

有机颜料行业的发展主要依赖下游带动，形成良性循环。中国的有机颜料制造业是伴随着下游工业的发展而不断成长的。20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国有机颜料工业的迅猛发展， 2010年之前，国内部分有机颜料中小企业因环保、安全问题停产、限产，致使市场供需不平衡，导致有机颜料供应紧张，从而引发价格波动。近十年以来，我国有机颜料行业整体经济运行较为平稳，工业总产值持续提升，2020年有机颜料制造业产量达到22万吨，占全球总量的50%以上。

从各主要有机颜料制造商的业绩来看。国内以两个上市公司表现比较突出，百合花股份有限公司和鞍山七彩化学股份有限公司于2020年分别实现约20亿和7亿的销售收入。国际上以太阳化学、巴斯夫、科莱恩为主，占据高端有机颜料市场的大部分份额。

从有机颜料的市场应用领域上看，油墨的份额占据40%、近期增速约1%；涂料占20%、近期增速约2%；塑料占15%，近期增速4%；其他占25%，近期增速约为3%。其中以应用在塑料领域的有机颜料的增速最高，市场前景最被看好。

目前行业标准HG/T 5184-2017中105℃挥发物的质量分数、水萃取液电导率、耐化学性、热稳定性等关键技术指标要求偏低，另外行业标准对压差值没有要求，与国际高端产品实物质量比较存在较大差异，同时也难以适应一些高端客户的需求。该标准一定程度上制约产品质量的提升以及市场竞争力，影响了行业的高质量发展。

为引领颜料行业发展，响应浙江省人民政府办公厅《关于打造“浙江制造”品牌的意见》，制定“浙江制造”团体标准。本标准的制定实施，通过标准引导，促使颜料生产企业创新升级，增强自主创新能力，提升我国产品行业的整体质量水平和国际竞争力，实现产品行业的转型升级和跨越发展。

- 2  项目来源

由温州金源新材料科技有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌建设联合会评估，于2021年8月1日公布浙品联〔2021〕10 号，《2021年第四批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划》》”，项目名称：《纺丝级颜料红202》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1 本标准牵头组织制定单位：浙江省标准化研究院

3.1.2 本标准主要起草单位：温州金源新材料科技有限公司

3.1.3 本标准参与起草单位：浙江科隆颜料科技有限公司、浙江苏达山新材料有限公司

3.1.4 本标准起草人为：黄朝晖、曾华艳、钟海、许丽珍、宋丹丹、车宣奎。

- 3.2 主要工作过程

3.2.1  工作启动

- 成立标准工作组

根据省品牌建设联合会下达的“浙江制造”标准《纺丝级颜料红202》制订计划，温州金源新材料科技有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了标准研制的重点方向和工作任务。

标准工作小组

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄朝晖 | 温州金源新材料科技有限公司 | 总经理 | 负责标准研制的项目资源支持、技术支持/指导 |
| 曾华艳 | 温州金源新材料科技有限公司 | 副总经理 | 负责参考标准资料的收集 |
| 钟海 | 温州金源新材料科技有限公司 | 工程师 | 负责编制标准草案撰写、标准先进性说明。 |
| 许丽珍 | 温州金源新材料科技有限公司 | 经营师 | 负责组织召开标准启动会、研讨会及评审会；负责标准草案标准化及校对工作 |
| 杨宗泽 | 浙江科隆颜料科技有限公司 | 专家顾问 | 参与标准的撰写 |
| 车宣奎 | 浙江苏达山新材料有限公司 | 专家顾问 | 参与标准的撰写 |

3.2.2  标准草案研制

2021年6月开始标准草案的编制，期间标准工作组多次讨论，反复研究，通过收集《HG/T 5184—2017 C.I.颜料红122》等在内的多个标准、对外公开的相关资料、信息等，用于标准研究。收集国内外市场信息和行业发展动态，通过参加展会、行业论坛、同行交流、走访客户等多种渠道收集行业发展动态、下游客户关注点及需求等信息，标准研制工作组对此进行重点研究讨论，调整方案。整体计划如下：

1）2021年6月8日，由温州金源新材料科技有限公司提供技术参数、试验论证结论和标准草稿及标准先进性。

2）2021年8月13日，在浙江温州洞头召开标准启动和研讨会。

3）2021年9月15日，完成征求意见稿，在温州金源新材料科技有限公司网站上征求意见。

4）2021年10月，组织专家进行技术评审，根据专家意见对意见稿进行修改，形成最终标准。

3.2.3  标准草案研讨、

2020年8月13日，由标准牵头单位—浙江省标准化研究院在温州市洞头区南洋大酒店牵头召开了《纺丝级颜料红202》“浙江制造”团体标准启动会暨研讨会。会议介绍了“浙江制造”标准的定位、工作要求及制标理念；正式组建标准起草工作组，确定工作组成员名单，明确各成员职责；标准第一起草单位—温州金源新材料科技有限公司介绍了标准草案及先进性说明；各位成员及专家针对标准及标准编制说明进行了研讨，确定标准主要内容及框架；明确了标准研制工作计划，形成了《会议纪要》。

3.3..4 征求意见、专家评审、标准报批

待撰写

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T  1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

- 4.2  主要内容及确定依据

本标准的主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、产品结构式、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。其中，基本要求对设计研发、原材料、工艺和装备、检验检测四方面进行规定。技术要求包括规格外观、颜色、相对着色力、105℃挥发物的质量分数、水溶物的质量分数、水萃取液电导率、水悬浮液PH值、吸油量、筛余物、耐化学性、耐光性、耐热性、耐迁移性、分散性、压差值。其基本要求、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存以及质量承诺的确定依据如下：

4.2.1 基本要求

标准起草工作组主要以纺丝级颜料红202生产企业温州金源新材料科技有限公司调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺和装备、检验检测内容。

4.2.2 技术要求

技术要求基于浙江制造标准的先进性定位，结合标准研制工作组对浙江温州金源新材料科技有限公司产品实际生产水平进行调研，充分论证后确定技术项目和指标值。具体如下：

1）105℃挥发物

105℃挥发物质量分数由2.0%降低至1.5%；

确定依据：以客户要求为准。105℃挥发物质量分数偏高，在塑料应用中容易产生气泡，从而导致断丝问题。

目前提升的指标，可以通过延长烘干时间，达到制定的标准范围，操作简便易控。在我们的生产实践中，已能很好控制该指标。

2）水萃取液电导率

水萃取液电导率由500μS/cm下降到250μS/cm；

确定依据：水萃取液电导率表征颜料产品的纯度，颜料产品在烘干前需通过洗涤除去溶于水的杂质，杂质含量的高低会影响到颜料产品的整体应用性能，如分散性、耐溶剂性、耐候性、耐温性等等。因此有必要降低产品中杂质的含量。

目前提升的指标，可以通过增加水洗量，达到指定的标准范围，操作简便，可通过控制洗涤出水的电导率控制产品的电导率指标。生产上，我们已能将该指标控制在制定的范围内。

3）耐化学性

耐化学性均提高0.5级；

确定依据：耐化学性分耐水性、耐酸性、耐碱性。颜料完成产品着色后，会接触很多环境（酸性、碱性、潮湿等），颜料只有牢固的耐化学性，才不会使产品颜色发生改变，保持产品的外观颜色属性。通过加强对产品杂质的去除力度，可以较显著的提高产品耐化学性。

通过加大产品洗涤力度，可以提高产品纯度，从而提高产品的化学耐性。

4）耐热性

耐热温度由200℃提高至300℃；

确定依据：因为塑料加工过程一般是在较高温度下进行，颜料产品只有耐住高温，才能在塑料加工中获得较好的利用。几大塑料种类加工温度如下：

| 塑料材质 | PP | PE | PA | PS | ABS | PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工温度/℃ | 200-300 | 185-300 | 195-295 | 150-230 | 200-230 | 250-320 |

几大塑料种类的加工温度基本都超过200℃，因此，有必要提高产品的耐温标准，以满足塑料行业的加工条件需求。通过加强产品杂质的去除力度及提高产品的初级粒径，可以达到提高产品的耐温性能。

通过加大产品洗涤力度、提高颜料晶体生产强度，可以得到大颗粒颜料晶体，进而提高产品耐温性能，目前我们已能将耐温指标控制在标准范围以内。

5）压差值

新增压差值指标；

确定依据：以客户要求为准。压差值是评定产品能否应用于塑料纺丝领域的关键指标，通过压差值可以判定产品的适用性，是纺丝级产品的特有指标。

经过一系列的除杂、提纯、提高分散性能等措施，可以有效的提高产品的压差值性能。

生产过程中要尽可能提高颜料产品的纯度，颜料粒径分布要均一，这样才能获得良好的压差性能，我们能将该指标控制在标准范围内。

# 4.2.3 试验方法

- 确定依据：为确保检验标准的有效性，本文件中主要GB/T 5211、HG/T 3853和BSEN13900-5中试验方法为基础。

# 4.2.4 检验规则

# 确定依据：HG/T 5184—2017标准中规定的检验规则依然适用于浙江制造标准，本部分内容选择引用现有HG/T 5184—2017的检验规则。

4.2.5 标志、包装、运输和贮存

# 确定依据：HG/T 5184—2017标准中规定的内容依然适用于浙江制造标准，本部分内容选择引用现有HG/T 5184-2017的内容。

# 4.2.6质量承诺

确定依据：根据浙江制造的定位理念及研制要求，结合法律法规规定及客户需求，有助于生产企业和用户准确把控纺丝级PR202的质量，提高产品的可信赖性。在HG/T 5184—2017基础之上增加质量承诺要求。

- 5  标准先进性体现

5.1  基本要求(型式试验规定技术指标外的设计研发、原材料、工艺和装备、检验检测等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的情况。

5.1.1 精心设计

说明：本章节主要规定了“应具备纺丝级颜料要求的关键产品性能的设计开发能力，利用失效模式及效果分析工具对产品关键性能的潜在失效因素进行分析、控制。”、“应具备产品应用领域设计打样并持续优化改进能力。”，强调生产企业的自主研发能力。

5.1.2 精良选材

说明：本章节规定了原料（2,5-二对氯苯胺基对苯二甲酸、多聚磷酸、乙醇、氢氧化钠）的技术指标和检验方法。为最终成品质量提供保障。

5.1.3 精工制造

说明：本章节主要从自动化、安全、环保的角度出发，对生产企业规定了必要的工艺装备，如“应具有反应釜温度和压力的报警和联锁，安全泄放系统，各单元配置温度监控系统，易燃爆化学品应具有惰性气体保护装置，生产场所应配备可燃气体探头并与换气系统连锁。”

5.1.4精准服务

- 说明：本章节规定“客户在正常贮存、使用条件下，自出厂之日起，产品的保质期为3年，保质期内产品质量异常则免费更换；客户反馈和抱怨的问题，应在24h内做出响应。”

也是对消费者的一种承诺，贴合市场、规定合理、必要性强。

5.2与相关标准的对比分析

与行业标准、客户要求的性能指标对比分析(关键技术指标)，具体见表 1 标准比对分析。

表 1 先进性对比

| 质量特性 | 技术指标 |  | 本拟定标准 | 对标标准 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 行业 标准 | 国际 高端 实物 | 国内 标杆 标准 | 高端 客户 要求 |  |
| 可靠性 | 105℃挥发物的质量分数/% （m/m）≤ |  | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 提高 |
|  | 水萃取液电导率/（μS/cm） ≤ |  | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 提高 |
| 耐化学性 | 耐水性 ≥ |  | 5 | 4～5 | 5 | / | / | 提高 |
|  | 耐酸性 ≥ |  | 5 | 4～5 | 5 | / | / | 提高 |
|  | 耐碱性 ≥ |  | 4～5 | 4 | 4～5 | / | / | 提高 |
| 热稳定性 | 耐热性/℃ | PP≥ | 300 | 200 | 300 | / | 300 | 提高 |
|  |  | 涂料≥ | 200 | 200 | 200 | / | / |  |
| 分散性 | 压差值（bar/g） ≤ |  | 1.5 | / | 1.5 | / | 1.5 | 新增 |
| 注： 1）行业标准：HG/T 5184—2017 C.I.颜料红122 2）国际高端实物：太阳化学228-6864 3）国内标杆标准：Q/JECO 09—2018颜料红177系列颜料（河北捷虹颜料化工有限公司） 4）高端客户要求：浙江科隆颜料科技有限公司的售货合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。

设计开发的纺丝级颜料红在产品及其生命周期全过程的设计中，充分考虑对资源和环境的影响，在充分考虑产品自身功能、质量、开发周期和成本的同时，优化各有关设计因素，使得产品及其制造过程对环境的总体影响和资源消耗减到最小。

- 产品制造连续化生产设备、具有反应釜温度和压力的报警和联锁，安全泄放系统，各单元配置温度监控系统，易燃爆化学品应具有惰性气体保护装置，生产场所应配备可燃气体探头并与换气系统连锁，体现安全、环保的理念。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

对于目前国内的颜料生产企业来说，目前执行最多的还是HG/T 5184—2017 C.I.颜料红122

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

本标准主要依据近年来的技术进步，原材料处理能力的提升，设计研发手段的不断改善，数字化生产设备的投用，测试仪表仪器和试验检验的方式方法的完善，以及温州金源新材料科技有限公司在生产实践中的经验，提高了对产品质量有影响的一些性能指标，在术语与定义中进行了增加和完善。本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准相符相成，其性能指标更为先进。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T1710  同类着色颜料耐光性比较

GB/T1717  颜料水悬浮液PH值的测定

GB/T 1864  颜料颜色的比较

GB/T 3186  色漆和清漆用原材料  取样

GB/T 5211.2  颜料水溶物测定  热萃取法

GB/T 5211.3  颜料在105℃挥发物的测定

GB/T 5211.5  颜料耐性测定法

GB/T 5211.15  颜料吸油量的测定

GB/T 5211.19  着色颜料相对着色和冲淡色的测定  目视比较法

GB/T 5211.20  在本色体系中白色、黑色和着色颜料  颜色的比较  色度法

GB/T 8170  极限数值的表示方法和判定方法

HG/T 3852  颜料筛余物测定法

HG/T3853  颜料干粉耐热性测定法

BSEN13900-5  压差值检测方法

以上引用文件均现行有效。

- 7  社会效益

本标准是关于纺丝级颜料红202的产品标准，本标准的制定对纺丝级颜料红202的设计、制造、使用、试验和科研等方面具有重要的指导作用，通过标准的实施可促进行业的技术进步和发展，促使纺丝级颜料红202生产企业创新升级，增强自主创新能力产生较好的社会效益。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订过程中，对标准技术内容通过讨论协商，达成共识并取得统一结论，没有出现重大分歧意见。

- 9  废止现行相关标准的建议

无代替或废止的标准

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在企业标准信息公共服务平台上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

无

温州金源新材料科技有限公司

2021年8月